Ausschreibungstext: Erosionsschutzmatten zur Böschungssicherung

LV iGGmat SK-50-J2-JF-450

Böschungssicherung als Erosionsschutz, gesteppte Erosionsschutzmatten aus 50 % Stroh und 50 % Kokos, beidseitig Jutegewebe. Flächenmasse 400 - 500 g/m². Überlappungsbreite max. 20 cm. Befestigung mit Hartholzpflöcken, Länge 30 cm, Menge 2 – 3 Stück/m². Neigung der Böschung ............1

Abrechnungseinheit: m²

............1 m² Erosionsschutzmatte liefern und auf die vorbereitete und angesäte Fläche (Ansaat nach DIN 18918 bzw. RAS-LG 2 wird gesondert vergütet) vollflächig und ohne Hohlräume verlegen. Die Bahnen sind senkrecht zur Böschungsneigung flächig nebeneinander zu verlegen.  Die Überlappung an den senkrechten Längsstößen soll mind. 10 cm, an den Querstößen mind. 10 – 20 cm betragen. Die offene Kante der Überlappungen muss der Hauptwindrichtung abgewandt sein. Querstöße sind grundsätzlich von oben nach unten zu überlappen bzw. in Fließrichtung des Gewässers.

Die obere Kante des Geotextiles an der Böschungsschulter (............1 lfm) ist ca. 10 – 20 cm tief einzugraben und mit 2 Holzpflöcken je Meter Graben zu befestigen.

Die untere Kante des Geotextiles am Böschungsfuß (............1 lfm) ist ca. 10 – 20 cm tief einzugraben und mit 2 Holzpflöcken je Meter Graben zu befestigen (Abrechnung über separate Position Nr. ............1).

Material:			gesteppte Erosionsschutzmatte,

iGGmat SK-50-J2-JF-450 											beidseitig Jutegewebe
				Einlage aus 50 % Stroh und 50 % Kokosfaser

Jute-Steppfäden

Gewicht je m²:			ca. 450 g ( ± 10 %)

Abmessung:			Breite 2,40 m, Rollenlänge 50,0 m

Höchstzugkraft, längs:	3,3 kN/m

Höchstzugkraft, quer:		3,4 kN/m

Die Befestigung auf der Fläche ist mit 2 – 3 Holzpflöcken pro m² vorzunehmen.

Material:			Holzpflock iGGfix Buche Q30

Abmessungen:		1 x 2 x 30 cm, mit vormontiertem Querholz (Querholz: 5 cm)

Zertifikat:			Zertifikat für nachhaltige Forstwirtschaft

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

m²			Einheitspreis ............. €                    Gesamtpreis ............. €

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen