Ausschreibungstext: Flussmatratzen zur Ufersicherung

LV iGGgab Flussmatratzen

Vorbemerkungen:

Erdarbeiten sowie das Erstellen von Nachweisen für die innere und äußere Standsicherheit und Ausführungszeichnungen werden gesondert vergütet. Die Angaben für Größe z.B. 3,0 x 2,0 x 0,3 m sowie Gesteinsart und Gesteinsherkunft sind vom Ausschreibenden je nach Ausführungsart einzusetzen. Für Gabionenbauwerke können auf Wunsch Standsicherheitsnachweise erbracht werden, wenn Bodenkennwerte und Auflasten vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Pos. 1.1: Prüffähigen Standsicherheitsnachweis:

Prüffähigen Standsicherheitsnachweis (statische und hydraulische Berechnung) für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.2: Ausführungszeichnung:

Ausführungszeichnung für das Bauwerk aufstellen.

1 x Pauschal                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.3: Deckwerk aus Flussmatratzen liefern und einbauen:

Flussmatratzen (Höhe: 0,3 m) liefern und auf vorbereiteten Sohlen- und Böschungsflächen einbauen.

Montage gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers.

•  Flussmatratzen mit witterungs- und frostbeständigem Natursteinschotter hohlraumarm verfüllen.

•  Behälter bestehend aus sechseckmaschigem mehrfach maschinell gedrilltem Drahtgeflecht mit Kanten- und Rahmenverstärkung

•  Unterteilung der Trennwände in 1 m große Kammern

•  Maschenweite: 6 x 8 cm

•  Draht-Ø: 2,2 mm, Maschenverlauf vertikal

•  Alle Teile dick-verzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit mind. 275 g/m²

•  Zugfestigkeit (Draht): mind. 430 N/mm²

•  Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227 bzw. DIN EN ISO 50021 SS

•  Verbindung mit C-Ringen oder Bindedraht

Füllmaterial:

Frost-, witterungs- und druckbeständiger Naturstein (Art: ...........1 Herkunft: ..........1 Größe: 100/120).

Abmessung:

L x B x H: 3,0 x 2,0 x 0,3 m

Die örtlichen Verhältnisse sind vom AN zu überprüfen.

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de			      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.4: Gabionentrennlage

An der Unterseite des Bauwerkes ist ein filterstabiles Geotextil aus unverrottbarem Material als Trenn- und Filterelement anzubringen.

Material: iGGgab Gabionentrennlage 80 g/m², 14 kN/m

Liefernachweis:		Internationale Geotextil GmbH

Am Bahnhof 54

27239 Twistringen ∙ Germany

Tel. +49 (0) 4243 9288-20
				Fax +49 (0) 4243 9288-22

info@igg.de ∙ www.igg.de		      	          oder gleichwertig

............1 Stück            Einheitspreis ............. €             Gesamtpreis ............. €

Eventualpositionen / Zulagepositionen mit besonderer Vergütung zu Pos. 1.3:

Pos. 1.5: Eckausbildung

Ausbildung von 90° Innenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Ausbildung von 90° Außenecken.

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Pos. 1.6: Radienausbildung

Ausbildung von Innenradius (Durchmesser: ............1)

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

Ausbildung von Außenradius (Durchmesser: ............1)

............1 Stück                       Einheitspreis ............. €     Gesamtpreis ............. €

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen